## Slide 1: 深圳市竑鎏电子表面处理科技有限公司 Shenzhen Hongliu Electronic surface treatment technology Co,Ltd
卷对卷电镀工序介绍及一般性问题预防
REEL TO REEL CONNECTORS PLATING PROCESS INTRODUCTION AND GENERAL ISSUES PREVENTION
LECTURER: R .W.Hu

## Slide 2: 常規端子的基体材料介绍
白铜
白铜：是以镍为主要添加元素的铜基合金，呈银白色，有金属光泽，故名白铜。铜镍之间彼此可无限固溶，从而形成连续固溶体，即不论彼此的比例多少，而恒为α--单相合金。当把镍熔入红铜里D200（纯铜），含量超过16％以上时，产生的合金色泽就变得相对近白如银，镍含量越高，颜色越白，但是，毕竟与铜融合，只要镍含量比例不超过70%，肉眼都会看到铜的黄色。何况通常白铜中镍的含量一般为25%
纯铜加镍：能显著提高强度、耐蚀性、硬度、电阻和热电性，并降低电阻率温度系数。因此白铜较其他铜合金的机械性能、物理性能都异常良好，延展性好、硬度高、色泽美观、耐腐蚀，富有深冲性能，广泛使用于造船、石油化工、电器、仪表、医疗器械、日用品、工艺品等领域，并还是重要的电阻及热电偶合金。
镍白铜(有叫洋白铜)用途：晶体振荡元件外壳，晶体壳体，电位器用滑动片，医疗机械，建筑材料等。（纯白银比重10.5g/cm³)

## Slide 3: 常規端子的基体材料介绍
黃銅
黃銅：以Zn為主要合金元素的一類銅合金。分為普通黃銅合金和特殊黃銅合金，普通銅合金----僅有Zn和Cu兩種元素合金。特殊黃銅合金-----不但含有鋅還含有其他合金元素，如：Pb,Sn,Mn,Ni或Pd,Fe,Si等組成銅合金。不同牌號及其他的金屬元素含量也不同。
黃銅：具有良好的力學性能和加工性能。導電性和導熱性較好，在大氣中、淡水中和海水中耐蝕性很好，焊接性也較好，其氧化膜極易去除。
因其鋅是兩性金屬，在電解除油或酸洗活化時，對制程式控制制不當極易造成-----黃銅脫鋅，留下多孔的副銅區，導致合金性能惡化，造成電鍍不良。

## Slide 4: 常規端子的基体材料介绍
青铜
青铜：由Cu 和 Al ,Si,Be,Mn,Pb 或 P 等元素合金。在含 Sn 与不含 Sn 的青铜合金统称“特殊青铜”或分别为；铝青铜，硅青铜，铍青铜，磷青铜等。
这类青铜一般具有良好的抗蚀性和润滑性，部分青铜具有高导电性和优良机械性能。
青铜原指铜锡合金﹐后除黄铜﹑白铜以外的铜合金均称青铜﹐并常在青铜名字前冠以第一主要添加元素的名。锡青铜的铸造性能﹑减摩性能好和机械性能好﹐适合於制造轴承﹑蜗轮﹑齿轮等。铅青铜是现代发动机和磨床广泛使用的轴承材料。铝青铜强度高﹐耐磨性和耐蚀性好﹐用於铸造高载荷的齿轮﹑轴套﹑船用螺旋桨等。铍青铜和磷青铜的弹性极限高﹐导电性好﹐适於制造精密弹簧和电接触元件﹐铍青铜还用来制造煤矿﹑油库等使用的无火花工具。

## Slide 5: 常規端子的基体材料介绍
铍铜
铍铜合金：铍的含量在0.2 – 2.8%范围内，是应用最多的含铍合金，广泛应用电器设备，电子装置和控制仪器。比重：8.4g/cm³左右
铍铜是力学、物理、化学综合性能良好的一种合金，经过淬火调质后，具有高的强度，弹性，耐磨性，耐疲劳性和耐热性，同时铍铜还具有很高的导电性，导热性，耐寒性和无磁性，碰击时无火花，易于焊接和钎焊，在大气，淡水和海水中耐腐蚀性极好。铍铜合金在海水中耐蚀速度：（1.1-1.4）×10-2mm/年。腐蚀深度：（10.9-13.8）×10-3mm/年。腐蚀后，强度、延伸率均无变化，故在还水中可保持40年以上，是海底电缆中继器构造体不可替代的材料。在硫酸介质中：在小于80%浓度的硫酸中（室温）年腐蚀深度为0.0012-0.1175mm，浓度大于80%则腐蚀稍加快。

## Slide 6: 常規端子的基体材料介绍
铍青铜
铍青铜：以铍作为主要合金元素的一种无锡青铜。含有 1.7 – 2.5%的铍及少量Ni,Cr,Ti等元素，经过淬火时效处理后，强度极限可达1250~1500MPa,接近中等强度钢的水平。在淬火状态下塑性很好。
铍青铜具有很高的硬度，弹性极限，弹性滞后小，疲劳极限，和耐磨性。具有良好的耐蚀性，导热性和导电性，受冲击时不产生火花。
铍青铜是沉淀硬化型合金，并具有耐蚀（铍青铜合金在海水中耐蚀速度：（1.1-1.4）×10-2mm／年。腐蚀深度：（10.9-13.8）×10-3mm／年。）腐蚀后，铍青铜合金强度、延伸率均无变化，故在海水中可保持40年以上，铍铜合金是海底电缆中继器构造体不可替代的材料。在硫酸介质中：铍青铜在小于80％浓度的硫酸中（室温）年腐蚀深度为0.0012-0.1175mm，浓度大于80％则腐蚀稍加快。

## Slide 7: 连续电镀端子电镀生产常规流程
基体材料品质确认 制程条件确认 前处理功能/效果确认 前处理吹干洗净效果确认
镀镍品质确认 镀镍工站水洗吹干功能/效果确认 镀钯/镍品质确认 镀钯/镍工站
水洗吹干功能/效果确认 镀金品质确认 镀金工站水洗吹干功能/效果确认
镀锡（亮锡/雾锡）品质确认 镀锡工站水洗吹干功能/效果确认 后处理吹干、水洗
效果确认 封孔效果确认 热风烘干 收料/包装确认

## Slide 8: 连续电镀前处理
卷对卷电镀所说的前处理是指：除油脱脂和酸洗活化及水洗吹干
前处理常见的有四大不良：除油不净
基材表面过蚀
基材表面斑纹
基材表面麻空状

## Slide 9: 除油不净原因
1）除油粉品质低下
2）除油液老化
3）除油液中除油粉浓度不达制程要求
4）基材表面油污严重,盲孔太深或油脂成胶絮状难以去除。
5）除油槽温度超出/低于制程要求
6）电流/电压调整不当
7）超声波异常或调整不当
8）电极接点或导电轮/座调整不当。
9）对应极板严重钝化（退化）
10）导线老化（电阻过大，与理论对比相差过大）
11）整流器过载
12）整流器故障
13人员：未对制程条件稽核/确认
不熟悉操作规程
随意调整制程条件

## Slide 10: 基材表面过蚀原因
1）走速过慢，槽液中停留时间过长。
2）槽液除油粉浓度过高。
3）酸洗浓度过高。
4）酸洗液过氧化物质太强。
5）酸洗液中停留时间太长。
6）除油粉品质低劣，有强氧化物质存在。
7）基材品质低劣。
8）电流/电压过高。
9）电源（整流器)故障。
10）制程条件设立不当。
11）新人员不懂（不熟悉）制程条件。
12）随意调整不加核查。

## Slide 11: 基材表面斑纹原因
1）除油液（除油粉）有强氧化物质加入或过量加入，基体表面过氧化
2）除油液严重老化金属离子严重超标
3）除油液温度太高（热汗斑）
4）酸洗（活化）液中有过氧化物质严重超标（控制不当）
5）酸洗（活化)液中金属离子严重超标
6）导电座/导电轮过热（发红）致使基材烫伤
7）水洗及酸洗（活化）不彻底
8）基材存放过久氧化膜不均且很严重
9）对制程条件调整不当或不熟悉操作规程

## Slide 12: 基材表面麻坑原因
1）电极接点调整不当出现电击伤
2）电极接点污脏致使电阻过大出现电击伤
3）除油液浓度过高，出现点蚀状
4）酸洗（活化）浓度过高出现点蚀状
5）基材品质低劣（合金问题）
6）机械击伤（导电轮/导电夹）
7）基材严重腐蚀，活化后点蚀孔出现
8）除油液中有过氧化物质（严重）
9）酸洗（活化）中过氧化物质超标（严重）
10）超声波力度过强（

## Slide 13: 超声波使用简介
声音是频率20-20000Hz的声波信号，高于20000Hz的声波称之为超声波，声波的传递依照正弦曲线纵向传播，即一层强一层弱，依次传递，当弱的声波信号作用于液体中时，会对液体产生一定的负压，即液体体积增加，液体中分子空隙加大，形成许许多多微小的气泡，而当强的声波信号作用于液体时，则会对液体产生一定的正压，即液体体积被压缩减小，液体中形成的微小气泡被压碎。
超声波作用于液体中时，液体中每个气泡的破裂会产生能量极大的冲击波，相当于瞬间产生几百度的高温和高达上千个大气压，这种现象被称之为“空化作用”，超声波清洗正是用液体中气泡破裂所产生的冲击波来达到清洗和冲刷工件内外表面的作用。
第二超声波在液体中传播，使液体，与清洗槽在超声波频率下一起振动，液体与清洗槽振动时有自己固有频率，这种振动频率是声波频率，所以人们就听到嗡嗡声。
定义 - 什么是超声波：波可以分为三种，即次声波、声波、超声波。次声波的频率为20Hz以下；声波的频率为20Hz~20kHz；超声波的频率则为20kHz以上。其中的次声波和超声波一般人耳是听不到的。超声波由于频率高、波长短，因而传播的方向性好、穿透能力强，这也就是为什么设计制作超声波清洗机的原因

## Slide 14: 超声波工作原理
超声波清洗机原理主要是将换能器，将功率超声频源的声能，并且要转换成机械振动，通过清洗槽壁使之将槽子中的清洗液辐射到超声波。由于受到辐射的超声波，使之槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。
当声压或者声强受到压力到达一定程度时候，气泡就会迅速膨胀，然后又突然闭合。在这段过程中，气泡闭合的瞬间产生冲击波，使气泡周围产生1012-1013pa的压力及局调温，这种超声波空化所产生的巨大压力能破坏不溶性污物而使他们分化于溶液中，蒸汽型空化对污垢的直接反复冲击。
一方面破坏污物与清洗件表面的吸附，另一方面能引起污物层的疲劳破坏而被驳离，气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗，污层一旦有缝可钻，气泡立即“钻入”振动使污层脱落，由于空化作用，两种液体在界面迅速分散而乳化，当固体粒子被油污裹着而粘附在清洗件表面时，油被乳化、固体粒子自行脱落，超声在清洗液中传播时会产生正负交变的声压，形成射流，冲击清洗件，同时由于非线性效应会产生声流和微声流，而超声空化在固体和液体界面会产生高速的微射流，所有这些作用，能够破坏污物，除去或削弱边界污层，增加搅拌、扩散作用，加速可溶性污物的溶解，强化化学清洗剂的清洗作用。由此可见，凡是液体能浸到且声场存在的地方都有清洗作用，其特点适用于表面形状非常复杂的零件的清洗。

## Slide 15: 超声波工作步骤
超声波清洗是利用超声波在液体中的空化作用、加速度作用及直进流作用对液体和污物直接、间接的作用，使污物层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的。目前所用的超声波清洗机中，空化作用和直进流作用应用得更多。
（1）空化作用：
空化作用就是超声波以每秒两万次以上的压缩力和减压力交互性的高频变换方式向液体进行透射。在减压力作用时，液体中产生真空核群泡的现象，在压缩力作用时，真空核群泡受压力压碎时产生强大的冲击力，由此剥离被清洗物表面的污垢，从而达到精密洗净目的。
在超声波清洗过程中，肉眼能看见的泡并不是真空核群泡，而是空气气泡，它对空化作用产生抑制作用降低清洗效率。只有液体中的空气气泡被完全脱走，空化作用的真空核群泡才能达到最佳效果。
（2）直进流作用：
超声波在液体中沿声的传播方向产生流动的现象称为直进流。声波强度在0.5W/cm2时，肉眼能看到直进流，垂直于振动面产生流动，流速约为10cm/s。通过此直进流使被清洗物表面的微油污垢被搅拌，污垢表面的清洗液也产生对流，溶解污物的溶解液与新液混合，使溶解速度加快，对污物的搬运起着很大的作用。
（3）加速度：
液体粒子推动产生的加速度。对于频率较高的超声波清洗机，空化作用就很不显著了，这时的清洗主要靠液体粒子超声作用下的加速度撞击粒子对污物进行超精密清洗。

## Slide 16: 超声波清洗机构成
超声波清洗机主要由超声波清洗槽和超声波发生器 及超声波换能器（振子）三部分构成。超声波清洗槽用坚固弹性好、耐腐蚀的优质不锈钢制成，底部安装有振子
超声波发生器产生高频高压，通过电缆联结线传导给换能器，换能器与振动板一起产生高频共振，从而使清洗槽中的溶剂受超声波作用对污垢进行洗净。
300W 20KHz – 28KHz
600W 28KHz – 40KHz
900W 28KHz – 42KHz
1200W 28KHz – 42KHz
1500W 32KHz – 45KHz

## Slide 17: 连续电镀前处理制程设立四原则
1：基材类型（机械调整方式）
2：油脂类型及存放时间
3：速度（处理时间长短）
4：脱脂强度参数

## Slide 18: 连续电镀前处理材料使用四原则
1：对人（操作人员）及周边环境无伤害
2：表面还原速率快
3：使用寿命应可控
4：成本应在可控范围内

## Slide 19: 酸洗活化应用
1 活化浓度控制
2 活化强度增加控制
3 基材与活化酸对应控制
4 槽液失效临界管控能力

## Slide 20: 电镀镍
生产材料认知
1 ：可溶性镍阳极 Ni
2 ：氨基磺酸镍 Ni(NHSO3)2.4H2O(蓝绿色结晶体) Ni(NHSO3)2 (深绿色水溶体)
3： 氯化镍 NiCl.6H2O
4： 硼酸 H3BO3
5： 氨基磺酸 H2NSO3H
6： 碳酸镍 NiCO3.2Ni(0H)2.4H2O
7： 添加剂
8： 抗变色剂
9： 高温镍添加剂
周期保养性材料
1： 活性炭 2： 高锰酸钾 3： 过氧化氢

## Slide 21: 可溶性镍阳极 Ni
1.元素周期第4周期第VIII族的一种元素
2.化学符号:Ni 3.原子序数:28
4.原子 量:58.69 5.密度 : 8.9g/Cm3
6.熔点:1455℃ 7.沸点:2900℃
8.电极电位:-0.25v 9.化合价:2+
10.电化当量:1.095g.A/Hr 11.晶格排布:面心立方
12.原子间距:2.491Å 13.原子半径:1.25Å
14.镍在空气中不氧化而会产生钝化.
15.镍溶与HNO3,与HNO3反应成钝化状态,难溶与H2SO4和HCI.与强碱不起反应.
16.镍薄的镀层孔隙率较高,须是多层镀镍或镍的镀层达到25um以上镀层.镍合金也可以.
17.镍耐热性和耐磨性较好.
18.镍在空气中迅速与氧发生反应生成薄的钝化膜,能抗拒空气中的酸/碱腐蚀.
19：阳极溶解补充镀液中镍离子保持镀液平衡。

## Slide 22: 氨基磺酸镍 Ni(NHSO3)2.4H2O(蓝绿色结晶体) Ni(NHSO3)2 (深绿色水溶体)
分子式: Ni(NHSO3)2.4H2O(蓝绿色结晶体) Ni(NHSO3)2 (深绿色水溶体)
分子量: 322.81(蓝绿色结晶体) 250.87(深绿色水溶体)
物化性质:
绿色结晶,易潮解,易溶于水,在高温时失去结晶水而同时分解。温度在70℃为临界分解开始。比重:1.55±0.05g/L PH值:4.5±0.5 ′Be°:51.5
用途: 镀镍主盐提供镍离子。市售液体产品镍含量180g/L
优点: 结晶细密,低的内应力。环保。
2H2NSO3H + Ni(OH)2 ==== Ni(NH2SO3)2 +2H2O
工业级: 97%
特定级:98%

## Slide 23: 氯化镍 NiCl.6H2O
分子式:NiCl.6H2O
分子量:237.69
物化性质:
绿色或单绿色斜棱柱状结晶,相对密度:1.921g/cm3 熔点80℃易溶于水,乙醇,其水溶液呈微酸性。在干燥空气中易风化,在潮湿空气中易潮解。加热至140℃时完全失去结晶水而呈黄棕色粉末。
用途:镀镍阳极活化剂(镀镍导电盐),加速镍阳极溶解。用量过高;会增加镍镀层的内应力,用量过低;阳极溶解放慢并伴有阳极钝化的可能。
2 Ni(OH)2.3H2O + HCl === NiCl.6H2O

## Slide 24: 硼酸
分子式:H3BO3
分子量:61.83
物化性质:
氧化硼的水合物(B3O3.3H2O)为白色粉末状结晶或三斜轴
的鳞片状带光泽结晶有滑腻手感,无臭味.蜜度:1.435g/cm3(15℃),溶于水,酒精,甘油,醚及香精油中.在水中溶解度随温度升高而升高,50-70饱和溶解度为:45g/L并随蒸汽而析出.超70℃生成偏硼酸.
用途:在镀镍中主要作PH值的缓冲剂,镀层辅助光亮剂,镀层的细晶剂.

## Slide 25: 氨基磺酸
分子式:H2NSO3H
分子量:97.07
物化性质:无色斜方晶系结晶或白色结晶。无臭,相对密度:2.16g/cm3 熔点:205℃ , 260℃时分解溶于水,液氨,微溶于甲醇(CH3OH),不溶于乙醇(C2H5OH)水溶液是高电离物。强酸
其水煮沸时水解成硫酸胺(NHSO3)有毒
用途： 在氨基磺酸镍镀镍中调节PH值作用。

## Slide 26: 碳酸镍
分子式:NiCO3.2Ni(0H)2.4H2O
分子量: 376.17
物化性质:
淡绿色粉末,相对密度:2.6g/cm3 , 不溶于水,可溶于氨水和稀酸,加热至300℃以上时分解成氧化镍和二氧化碳.
用途:用于镀镍液PH值的调升.

## Slide 27: 添加剂
镀镍添加剂(光亮剂)Additive
有机.无机化合物,以液体形式存在。
作用:镀镍金属结晶细致,均镀,具有整平作用,防针孔,减少内应力,具有好的延展力,增加耐蚀性,起到一定的光亮作用。
产品:半光亮镍添加剂

## Slide 28: 抗变色剂
是電子電鍍產品鎳底層電鍍所特別開發之產品,可得到適當的光澤電鍍產品,它與鎳同沉積,在高溫焊接錫時可防鎳變色起到助焊作用
【特長】
提高生產效率約20%，均鍍能力和深鍍能力極佳。抗氧化能力比普通鍍鎳高20%以上。
正常範圍內使用不改變鎳鍍層內應力,柔軟性好,加工性優良。
金屬結晶格細而緻密,孔隙率低,焊性好，表面具有柔和細感,平滑亮澤,高溫焊接不變色。
超過最大使用量20%沒有其它變化現象。
析出金屬物的表面具有活性,極具貴金屬電鍍金/銀/鈀.鎳/錫等打底。抗鎳孔隙率腐蝕最好。
可替代高溫鎳一些性能，對鍍高溫鎳後有極大促進作用。

## Slide 29: 高温镍添加剂
添加剂中含有一定量的磷与镍共沉积以达到改变镍晶格排布改变，减少空隙率。
磷：按氧化数分类，磷可以生成以下四类含氧酸，其中P原子都是采取sp3杂化态。
+5价——H3PO4(正磷酸)、H4P2O7(焦磷酸)、H5P3O10(三磷酸)、(HPO3)n（偏磷酸）
+4价——H4P2O6(连二磷酸)
+3价——H3PO3(正亚磷酸)、H4P2O5(焦亚磷酸)、HPO2(偏亚磷酸)
+1价——H3PO2(次磷酸)
+1价——H3PO2(次磷酸) 所生成的盐是高温镍添加剂主要原料。
磷在某些程度上可起抗氧化作用。

## Slide 30: 周期保养性材料
高锰酸钾 分子式： KMnO4 分子量： 158.03
物化性质：红紫色斜方晶系，粒状或针状结晶。有金属光泽。相对密度2.703。.溶于水成深紫色溶液，微容于甲醇，丙酮和硫酸。遇乙醇和过氧化氢则分解。加热至240 ℃以上放出氧气。属于强氧化剂。在酸性介质中还原成Mn ²﹢，碱性介质中还原成MnO2 .反应过程中均放出氧气。在镀镍溶液中可分解：邻苯甲酰磺酰亚胺和Ｎ.Ｎ – 二基丙炔胺黄酸内脂钾盐。与浓硫酸接触易发生爆炸，在冷却状况下，与浓硫酸作用析出高锰酸酐黑绿色的油状液体。与有机物接触，摩擦，碰撞，因受热放出氧会燃烧。
过氧化氢 化学式： H2O2 相对分子质量： 34.01
物化性质：外观与： 水溶液为无色透明液体，有微弱的特殊气味。纯过氧化氢是淡蓝色的油状液体。
性状主要成分：工业级 分为27.5%、35%两种。试剂级 常分为30%、40%两种。
熔点(℃)：-0.89℃(无水) 沸点(℃)：152.1℃(无水) 折射率：1.4067（25℃）
相对密度(水=1)： 1.46(无水) 饱和蒸气压(kPa)： 0.13(15.3℃)
溶解性：能与水、乙醇或乙醚以任何比例混合。不溶于苯、石油醚。
结构：H-O-O-H 没有手性，由于-O-O-中O不是最低氧化态，故不稳定，容易断开
溶液中含有氢离子，而过氧根在氢离子的作用下会生成氢氧根离子，其中氢离子浓度大于氢氧根离子浓度。
毒性LD50（mg/kg）：大鼠皮下700mg/Kg
燃爆危险： 本品助燃，具强刺激性。与重金属等混合易爆炸。

## Slide 31: 周期保养性材料
活性炭 分子式：C 相对分子质量：12.011（原子量）
性状：活性炭是碳素的一种形态，是具有多孔结构的碳的综合名称，其表面积为：300~2500㎡/g 。外观为黑色无定形粉末或颗粒状。其表观密度因原料和制造方法之不同而异。由软木（柳木）制得的活性炭，表观密度在0.08g/cm³以下；而由椰子壳制成的活性炭其表观密度则高达0.45g/cm³
由于原料不同，活性炭的化学成分也各不相同。原料为动物骨骼者，含碳量仅为10%左右，而原料为某种木材者，其含碳量则高达98%以上。
所有活性炭都具有多孔结构，通常含有化学结合的氧和氢。此外；活性炭可含有高达20%的无机物质（矿物质），所以；在焚烧之后常见有灰分或残渣；也可含有二氧化硅或碱金属与碱土金属的化合物。X射线结构分析结果表明，活性炭主要是；具有石墨结构的极小的晶体构成，但没有石墨中所具有的重叠的层状结构。极小的晶体之间的空间被无定形的碳充满。这些无定型碳在三维方向上结合有其它原子特别是氧原子。所谓的孔结构，实际是碳的不规则的排布体被破坏后形成的裂缝和裂纹。大量的微小孔隙具有极大的表面积，赋予活性炭良好的吸附能力，对异种物质的分子具有极强的吸着力。其吸附力大小与异种物质的分子大小，化学性质以及毛细管粗细均有关系。
活性炭无臭，无味，与碱类和酸类均不起化学反应。不溶与水和普通溶剂，但；可熔融后的铁中。常温中化学性质稳定；高温时能在空气中燃烧生成二氧化碳。高温下也能与许多非金属和金属发生化学反应，生成碳化物，如：碳化钙，碳化硅，碳化铝等

## Slide 32: 周期保养性材料
市售活性炭一般为圆柱形状粗颗粒至细粉状粒子，，粒径一般为1-6mn，长度约为直径的0.7-4倍；或者是6-120目粒度的不规则颗粒。表观密度约为0.3-0.6g/cm³，微孔容积约为0.6-0.8cm³/g 。比面积约为500-1500㎡/g
国际纯化学与应用化学学会（IUPAC)将：孔径大于50nm的称为大孔活性炭
2~50nm孔径的称为中孔活性炭
小于2nm孔径的称为微空活性炭
活性炭的吸附能力取决于三个因素：1 孔容
2 孔径分布
3 表面上的功能团（由氢，氧与碳结合而成的
氧化物或含氧基团）的种类
活性炭使用最佳PH值4.0-4.8
活性炭使用最佳温度60-70 ℃

## Slide 33: 周期保养性材料
保养方法
镀镍槽液有有机污染活性炭无法滤除时即可使用高锰酸钾处理；其方法是：将高锰酸钾用纯水溶解，在不断搅拌下缓慢的加入到受污染的镍镀液中，加至镀液呈淡粉红色在适当过量即可，如镍镀液不久（5min左右）又褪色，则；需适量添加，直至不褪色为止。高锰酸钾也不可多加，否则；在处理高锰酸钾时会消耗更多的过氧化氢。
静置一昼夜后，用纯水：过氧化氢 = 10:1 的溶液缓慢倒入到受污染的镍镀液中，使锰沉淀为二氧化锰（滤除），此时；受污染的镍镀液还原到原来（正常）镀液颜色。
静置5-8小时，调整正常温度，正常PH值，用活性炭过滤（最好是两遍）

## Slide 34: 电镀金
生产材料认知
1：氰化金钾
2：钴添加剂
3：导电盐
4：平衡盐
5：光泽剂（有剂添加剂）
6：柠檬酸
7：氢氧化钾
8：金 (离子形式存在于镀液中）
周期保养性材料
1：HL166镀金除杂剂 2：高精密滤芯 3：微孔活性炭滤芯

## Slide 35: 金Au
金 Au
1:元素周期第六周期第IB族(I的副族)的一种元素.颜色:黄色
2:化学符号:Au 3:原子序数:79 4:原子量:196.97 5:密度:19.23g/cm3
6:熔点:1064.43℃ 7:沸点:2949℃ 8:化合价:正1价和正3价 9:电化当量:7.34g.A/Hr
10:标准电极电位:1.68v 11:金延展性好具有良好的导电性和导热性.
12:金在空气中稳定,不溶与酸和碱,但溶与王水和NaCI及KCI
13:晶格排布:面心立方
14:原子间距:2.884Å
15:原子半径:1.44Å
16：在镀液中是以不溶性阳极离子态存在于镀液中。

## Slide 36: 钴Co
1：元素周期第四周期,第VIII族 2：化学符号: Co 3：原子序数: 27 4：原子量 : 58.9
5：化合价 : 正2价 正3价 6：密度: 8.9g/Cm3 7：熔点: 1492℃ 8：沸点:2900℃
9：电化当量: 1.099g.A/Hr 10：标准电极电位:- 0.277v (2e)
11：钴是一种银白色的铁磁性金属,表面抛光后有淡蓝光泽.主要用与合金焊接金属,耐热高 强度合金,精密合金.永磁合紧金属.
12：晶格排布:＜400℃密集六方; ＞400℃面心立方
13：原子间距:2.506Å ＞400℃面心立方 2.511Å
14：原子半径:1.25Å ＞400℃面心立方 1.25Å
15：在镀液中是以不溶性阳极离子态存在于镀液中并与金共沉积
16：常温下，致密的金属钴在空气中稳定，高于300℃时，钴被氧化，极细的粉末状钴会自燃。室温下钴不和水作用，赤热的钴能分解水，并放出氢气。钴溶于稀盐酸、稀硫酸和稀硝酸，在发烟硝酸中，金属钴的表面被钝化。钴还能缓慢地与氢氟酸、氨水和氢氧化钠溶液作用。在加热时，钴与硫、氯、溴发生剧烈反应。钴的氧化态＋1、＋2、＋3、＋4。在简单化合物中以＋2价最稳定，简单的＋3价钴离子是强氧化剂，容易被还原。钴有三种氧化物：CoO、Co2O3、Co3O4。氢氧化钴〔Co(OH)2〕是两性氢氧化物，不溶于水，溶于酸，也溶于浓的强碱溶液。钴也是一种成矾元素，硫酸钴(CoSO4)能与碱金属硫酸盐形成矾[Co(SO4)2]·6H2O(M1为碱金属离子)。＋2和＋3价钴离子都容易形成稳定的配位化合物，如(en为乙二胺)、 Coedta2-(edta为乙二胺四乙酸）。由于水合作用、溶剂化作用和配位作用，钴盐在水溶液中呈现多种颜色变化。在加压下，金属钴粉与一氧化碳化合成八羰基二钴[Co2(CO)8]，它也是一种配位化合物。

## Slide 37: 氰金化钾K(Au(CN)2)
1：氰金化钾K（Au(CN)2）
2：分子式:K（Au(CN)2） 3：分子量:288.1
4：物化性质:
白色结晶性粉末。相对密度3.45g/cm³溶于水,微溶于醇,不溶于醚。易受潮。剧毒。
5：用途:镀金液中提供Au离子
6：毒性与防护:轻度中毒可使人发生变态反应性皮炎及湿疹。重性中毒参照氰化钾
7：使用方法：操作人员要戴上必要的安全防护装置。将氰金化钾缓慢倒入设定的温水中，温度（50-60 ℃）边倒入边搅拌，使其完全溶解。
8：在倒入镀液中人的面部不可裸露面对镀液谨防有少量有害气体飘逸出来而使其受到伤害（氢化氰气体）

## Slide 38: 柠檬酸C6H8O7.H2O
1：分子式: C6H8O7.H2O 2：分子量:210.14
3：性状:
无水C6H8O7.H2O 白色半透明晶体或粉末状。熔点:153℃。相对密度1.665g/cm3,从冷的溶液中结晶出来的柠檬酸含有一个水分子,在干燥空气中易推动结晶水,易溶于水和乙醇,溶于乙醚。可染。
4：用途:调整镀液中的PH值
5：毒性:有机强酸,无毒,不可多食用
6：使用方法：在搅拌情况下，缓慢加入

## Slide 39: 钴浓缩液
1：产品补充：薄金钴盐补充剂 厚金钴盐补充剂
2：性状: 紫红色,无太大气味。
3：用途: 电镀生产中镀金-钴合金之镀液添加补充之元素。
4：毒性与防护: 不可误食,对皮肤稍有刺激,沾到皮肤用清水清洗而后用肥皂清洗。
5：多量的三价钴与镀层共沉积会造成镀层不良。

## Slide 40: 待续
谢谢参阅